|  | Методи | Мярка | 75W80W | 75W90 | 80W140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плътност при 15 °C | NF T 60-101 | Kg/m³ | 884 | 878 | 902 |
| Кинематичен вискозитет при 40 °C | NF T 60-100 | mm2/s | 54.4 | 73.6 | 257 |
| Кинематичен вискозитет при 100 °C | NF T 60-100 | mm2/s | 9.7 | 14.1 | 27.9 |
| Вискозитетен индекс | NF T 60-136 | - | 165 | 200 | 143 |
| Brookfield -40 °C | NF T 60-152 | mPa.s | 125000 | 112600 | - |
| Brookfield -26 °C | NF T 60-152 | mPa.s | - | - | 127000 |
| Точка на сгъстяване | NF T 60-105 | °C | -45 | -42 | -21 |
| Пламна температура | NF T 60-118 | °C | 195 | 198 | 240 |